﹝﹞

上海企想检测仪器有限公司

购买设备建议书

上海企想检测仪器有限公司是专门从事理化检测仪器研发、生产和销售的知名企业,公司所有仪器测控软件及测控主板均采用企想最新技术的第三代最新研制产品32位ARM7系列，以高稳定性，高精度，高速性使我们的产品深受客户的好评；公司生产的试验机系列产品广泛适用于各种行业作理化检测之用。本公司产品圴采用企想最新技术和日本、美国、台湾进口零配件组成，使产品性能达到国外同类型产品的技术水平。公司下设技术研发中心、投资管理部、营销部、质量技术部、财务部、仪器仪表事业部和电源事业部。公司拥有强大的技术开发团队，公司以“技术领先，优质服务” 的经营战略为客户提供一个完美的使用环境，随着公司的发展，公司将为用户提供更加优良的产品和更加完善的售后服务。

公司生产的拉力试验机、电子万能材料试验机、液压万能材料试验机、线束端子卧式拉力机、冲击试验机、振动试验机等系列产品是实验室对产品进行分析和检测的必备仪器，特别适用于材料、食品、医药、五金等敏感行业中质量监督检测与控制；在理化检测领域中被广泛应用。 公司正按照国际化、股份化、现代化的要求，初步建立与现代企业制度相适应的自我发展、自我约束、自我激励、自我完善的运行机制.

公司企业精神：以人为本   开拓创新

公司经营理念：以质量求生存  以科技求发展、

以管理求效益  以服务求信誉

公司奉行道德标准：公平  诚信  双赢

公司倡导的做事准则：先立人  后做事

QX-900泡沫回弹系数测定仪

| 技 术 参 数 | 产 品 说 明 |
| --- | --- |
| 产品型号：QX-900 精度等级：1级 一、技术参数 1． 电源电压：220V 50HZ 2． 仪器测试分辨率：1/10000秒 3． 回弹系数测量范围：25%-80% 4． 测试误差：＜1% 二、试样要求 材料成型后，至少应存放72小时才能进行测试。测试前，试样应在温度23±2℃，相对湿度45%-50%的环境中进行状态调节至少16小时，然后在上述环境中进行测试。 1． 试样的长方体，上下两表面应相互平行，试样不允许带有表皮。 2． 试样尺寸：长100mm、宽100mm、高50+2mm 3． 数量：每组试样3个。 取样方向：落球回弹方向应与实际使用方向一致。 三、技术参数 1.钢球直径：φ16mm±0.5mm，质量 16.8g±1.5g 2.下落高度500mm±0.5mm 3.球顶部距离试样表面：516mm | QX-900泡沫回弹系数测定仪是将钢球自由下落在软质 泡沫塑料或其他弹性材料试样上。测定其回弹高度 的仪器，主要用于测定聚氨脂弹性材料测试项目中 的回弹性能（回弹系数）。参照中华人民共和国国 家标准6670-96《软质泡沫塑料回弹性能的测定》， ASTM D 3574，ISO 8307-2008等我们设计了QX 型系列回弹系数测定仪，该仪器采用光电技术，电 磁控制，数码管显示测定值，具有测定精确、重复 性好、使有方便、造型美观等特点，同时采用目测 和仪器测试两种方法，既增加了仪器的可信度，又 便于使用者对照使用，为精确测定软质泡沫塑料等 弹性材料的回弹性能，减少人为误差和视觉疲劳提 供了切实可行的仪器测定方法。 |

市场价格及付款方式：

含增值税价：元（含17%增票 运输 保修两年）

不含票价格：元（含17%增票 运输 保修两年）

交货周期： 收到预付货款100%后3个工作日交货

质保期限： 验收合格后两年

付款方式：预付货款100%后3个工作日交货

交货地点：客户所在地。

# Text boxes

●专注品质  ●专注试验  ●专注应用

电话：021-61990371  61996223

传真：021-33524751  33524753

邮箱：Service@qixiangJiance.com

地址：上海市松江区洞泾镇百颗星工业园欣业路8号

邮箱：Service@qixiangJiance.com

网址：http://www.qixiangjiance.com

http://www.shanghaiqixiang.com

http://www.qxjc17.com